Tabel 1. Pengaruh Pelapisan Edible Coating terhadap Penyerapan Air Bahan Basis Gigi Tiruan Resin Akrilik Polimerisasi Panas

| Kelompok | Penyerapan air |  | p |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n | x̄±SD (µg/mm3) |  |
| Tanpa edible coating (A) | 8 | 16,26 ± 0,25 | 0,001* |
| Edible coating (B) | 8 | 15,72 ± 0,28 |  |

Keterangan: *signifikan (p < 0,05)

Tabel 2. Pengaruh Pelapisan Edible Coating terhadap Kekuatan Transversal Bahan Basis Gigi Tiruan Resin Akrilik Polimerisasi Panas

| Kelompok | Kekuatan transversal |  | p |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n | x̄±SD (MPa) |  |
| Tanpa edible coating (A) | 8 | 96,02 ± 5,01 | 0,032* |
| Edible coating (B) | 8 | 102,10 ± 5,17 |  |

Keterangan: *signifikan (p < 0,05)